|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование продукции, номер и объем партии** | **Изготовитель**  **импортер** | **Наименование контролирующего органа, выявившего несоответствие** | **Критерии несоответствия** | **Номер действующего постановления ГГСВ РБ О ЗАПРЕТЕ** | **Документ подтверждающий качество и безопасность** |
| 1. **1 Товары для детей** | | | | | | |
| 1.1 | Бейсболка детская с маркировкой «Kids», обхват головы 52 см, возраст 4-8 лет, артикул НТК042, состав: 100% хлопок, дата производства: 03.2021, штрих код 5530 0353 | Изготовитель: бейсболка детская: производитель: Shanghai Newtex Со., Ltd, Китай/Шанхай Ньютекс Ко., Лтд, D2-D3, эт. 17, Здание Дзянсу, №526, Ист Лаошань роуд, Пудун, Шанхай, 200122, Китай. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс Экспорт», Россия. 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, 11 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ  от 01.06.2022 № Б 363-н | По показателю воздухопроницаемость: фактическое значение показателя составило (46,57±2.39) дм3/м2с. при нормированном значении показателя, установленном в ТИПА - не менее 100 дм3/м2с |  | Сертификат соответствия  № ЕАЭС RU С-СN.ПФ02. В.03226/20 с 22.12.2020 по 21.12.2021 |
| 1.2 | Брюки детские для девочек, торговая марка: SINSAY, артикул 4710J-43X, состав: 95% полиэстер, 5% эластан, дата изготовления: 06.07.2021, штриховой - код: 5904298496116, 5904298496130, 5904298496147, 5904298496185 | Изготовитель:  LPP SA, Польша, Гданьск, ул. Лонкова 39\44, 80-769, страна изготовления: Китай.  Импортер в Республику Беларусь:  ООО «ЭЛ ПИ ПИ БЛР» Республика Беларусь, 220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, д.9, помещение 10, кабинет 14. | Протоколы Гомельский ОЦГЭиОЗ  от 07.06.2022 № 8.4.4/82,  от 16.06.2022 №8.4.4/89 | По показателям гигроскопичность (фактическое значение 1,8 ± 0,2% при нормативе не менее 8) и воздухопроницаемость (фактическое значение 7,0 ± 0,2дм3/м2с при нормативе не менее 100) |  | Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-PL. ПФ02.В.01836\20, срок действия с 15.05.2020 по 16.04.2023 |
| 1.3 | Кепка т.м. «ELAS», 56-58см, микс цвета (MY-022) (материал: полиэстер), дата производства: март 2021, штриховой код: 2000000013497, срок годности не ограничен. | Изготовитель: MARKET UNION СО., LTD, ADDRESS: N0.113 QIU SHI ROAD BEIYUAN YIWU 322000, Китай.  Импортер: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1. тел: +375291436403. | Протоколы Могилев­ский ОЦГЭиОЗ №03/149,150 от 03.08.2022, №03/175 от 08.08.2022- контрольная проба | По показателю: гигроскопичность - факти­ческое значение: 2,8+0,17% и 2,7+0,16 % - контрольная проба, нормирующее значение показателей по ТНПА: не менее 6% |  | Декларация о соответствии № ЕАЭС №BY/112 11.01. ТР017 000.00 05742 с 19.01.2022 по 18.01.2027 включительно |
| 1.4 | Блузка, цвет белый, размер 32, рост 110см (ОГ - 59, ОТ - 55, ОБ-62), состав 100% полиэстер, дата изготовления 06.2022. | Изготовитель: ООО «Кумар Кей-Джи», Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Армейская, 150/1, Импортер в Республику Беларусь: ИП Шевчук Э.В., Гродненская обл., г. Волковыск, ул. Ленина, д. 14, кв. 51 | Протокол Гродненский областной ЦГЭиОЗ от 25.08.2022 №217/2/г. | По гигроскопичности (фактическое значение показателей - 1,3%, при значении по ТНПА не менее 8,0%) и воздухопроницаемости (фактическое значение показателей - 62,0 дм3/м2с, при значении по ТНПА не менее 100 дм3/м2с) |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС KG417/016.KG.02.01300 от 06.12.2021 по 06.12.2022 |
| 1.5 | Рюкзак школьный розовый «Panda», Артикул Uni 17682, размер 39\*28\*18 см, возраст пользователя 6+, штриховой код 4680211338909, материал: 100 % полиэстер, дата изготовления: 12.2020, срок годности не ограничен | Изготовитель: Сямынь Унибест. Импорт энд экспорт Ко., Лтд., № 28Д, Билида Билдииг, 185 Лянь Ксю Ли, Сямынь, Провинция Фучжиан, Китай, Импортер в РБ: ООО «Артерия», 230009, г. Сродно, ул. Понемуньская, д. 11- 19, тел (0152) 60-33-17. [www.arteria.by](http://www.arteria.by). | Протокол Гродненский облЦГЭиОЗ от 01.09.2022 № 222/1/г | По показателю механической безопасности «масса изделия для учащихся начальных классов»: масса изделия составила 840 г при нормируемом показателе для учащихся начальных классов (6-10 лет) не более 700 г |  | Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-CN.РА01 .В. 11636/21 с 24.02.2021 по 21.02.2024 включительно. |
| 1. **2 Игрушки** | | | | | | |
| 2.1 | Гуашь с товарным знаком «Луч». Набор красок 6 цветов в баноч­ках 15мл. Артикул 28С 1644-08 ТУ 2331-001-02954519-94, штрих-код: 4601185013913. Не предназначено для детей младше трех лет. Мелкие детали. Дата изготовления 04.2021, срок службы 5 лет. | Изготовитель: ПК химический завод «Луч». Адрес изготовителя: Россия, 150029, Ярославская область, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, дом 7, тел. +7 (4852) 260-261.  Импортер в РБ:  ООО «ЛенПродуктСервис», 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11а, офис А 506;  ООО «МосПродуктСервис», 224022 г. Брест, ул. Карьерная, 12 к. 1В;  ООО «Ви- тебскПродуктСервис», 210015 г. Витебск, п-т Московский, 53, пом. № 4;  ООО «ГомельПродуктСервис», 246007, г. Гомель, ул. Федюнинского, д. 17, каб. 4-6. | Протоколы Гомельский облЦГЭиОЗ от 24.01.2022 № 8.4.4/250, от 03.02.2022 № 8.4.4/6 | По показателю «формальдегид в дистиллированной воде» |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.03184/19 с 26.03.2019 по 25.03.2022 |
| 2.2 | Пластилин легкий для детей «Мульти-Пульти» (14 цветов), для детей старше 3-х лет, артикул ЛП 45182, ТУ 324039-001- 64874216-2020, ш.к. 4680211431822, дата изготовления 01.2022 и срок годности 2 года, состав: вода, полимеры, пигменты. | Изготовитель: изготовлен по заказу ООО «Спейс», 390046, РФ, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, строение 2, пом. 100, изготовитель: ООО «Фабрика Упаковки», место нахождения: 664000, РФ, г, Иркутск, мк. Юбилейный, д. 69, кв. 9, адрес места осуществления деятельности: 140100, РФ, Московская обл., г. Раменское, ул. Карла Маркса, д.5. Импортер ООО «Бэст Прайс Экспорт», Россия. | Протокол Брестского областного ЦГЭиОЗ от 29.03.2022 № Б 165-н | По показателям: содержания формальдегида 2,92±0,88 мг/дм3(при норма не >0,1 мг/дм3, содержание фенола 0,07±0,02 мг/дм3 (при норме не > 0,05 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.AГ.B.00263/19, серия RU № 0110328, действителен с 28.10.2019 до 27.10.2024г. |
| 2.3 | Флома­стеры на водной основе FELT PENS 6 цветов. Артикул: DV-2782-6. Дата изготовления 10.2020. Срок годности: 5 лет. Штрих код: 4813674012615. | Изготовитель: Changdu Waitong Trading Co.Ltd (Китай) г. Гуанчжоу, ул. Линь Шуи лу 8. Импортер в РБ и поставщик: ЧУП «Дарвиш С», 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт 22А, пом. 190. | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 26.04.2022 № 8.4.4/49 | По показателю «формальдегид в дистилли­рованной воде» (фактическое значение 0,138±0,019 мг/дм3 при нормативене более 0,1 мг/дм3 |  | Декларация о соответствии ЕАЭС № ВY/112 11.01. ТР007 019.01 03049 с 08.02.2022 по 06.04.2025 |
| 2.4 | Игрушка для детей старше трех лет – краски акварельные с товарным знаком «Луч» без кисти. Краски предназначены для рисования на бумаге при помощи кисти. Прозрачные, водоразбавляемые, быстро сохнут. Срок годности не ограничен. Артикул: 19С 1282-08. Штрих код 4601185007721 | Изготовитель: ПК химический завод «Луч», Россия, 150029, Ярославская область, г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, дом 7, тел. +7 (4852) 260-261.  Поставщик: ООО «Корбина-Бел», РБ, г. Минск, пр-т Независимости, 177, пом. 41, тел. 80296081377, 80172324747 | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 13.05.2022 № 8.4.4/50 | По показателю «формальдегид». |  | Сертификат соответствия:  № ЕАЭС RU С- RU.НА88.В.00060.19 с 25.04.2019 по 24.04.2024 |
| 2.5 | Игрушка для детей старше трех лет - краски гуашевые с  маркировкой «Creativiki», набор 6 цветов по 20 мл., артикул: КГ0620КР, дата изготовления: 03.2021, срок годности 36 месяцев. Масса нетто 200 грамм. Произведена в соответствии с ТУ 2331-005-45943029-2018, ш.к. 4602723097020 | Изготовитель: ООО «Полипакс», адрес, изготовителя: 117623, Россия, г. Москва, 2-ая Мелитопольская улица, дом 4А, строение 6. помещение. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Торговый дом «Статус»», 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, 40/2-62, дер. Большое Стиклево, тел:80172405514. | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 19.05.2022 № Б 334-н  Протокол УЗ «Могилевский областноц ЦГЭ и ОЗ» от 21.06.2022 №03/124, от 24.06.2022 №03/134 | По содержанию формальдегида - фактическое значение - 0,84±0,25 мг/дм3 при нормируемом значении не > 0,1 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия: №ЕАЭС RU С- RU.АД88.В.00175/19, срок действия от 06.11.2019 по 05.11.2022 включительно |
| 2.6 | Краски акварельные медовые полусухие. Набор «Акварель» Классическая, 24 цвета, без кисточки, арт. 1009198 с маркировкой «Гамма», дата изготовления: 06.10.2021, срок годности: не ограничен, только для детей старше 3 лет, ТУ 6-00-06916705-20-95, штрих код 4600395231568. | Изготовитель: АО «ГАММА», Россия, 107023, г. Москва, ул, М. Семёновская, д. 5; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390020, Россия, Рязанская обл., г. Рязань, Московское шоссе, д. 147. стр. 1, пом. 26.  Поставщик продукции в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс Экспорт», Россия, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, 11 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 06.06.2022 №Б 367-н | По содержанию фенола: фактическое значение показателя составило (0,10±0,03) мг/дм3, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,05 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB65.B.00453/21 с 25.02.2021 по 24.02.2024 |
| 2.7 | Медовая акварель «Мульти Пульти» «Енот в красном море», 6 цветов для детей от 3 лет, дата изготовления: 09.2021, срок годности: не ограничен, ш.к. 4680211087029 | Изготовитель: ООО «ФК Форум», 192019, Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, д. 22, корпус 2, лит. А, пом., 2Н, 4Н, каб. 1; изготовлено по заказу: ООО «Спейс», РФ, 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, стр. 2, пом. 100.  Импортер ООО «ЮниПрессМаркет», 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б, офис 345. | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ  от 06.06.2022  №Б-402-н | По содержанию фенола: фактическое значение показателя составило (0,19±0,06) мг/дм3, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,05 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.HB18.B.00026/19 с 13.08.2019г. по 12.08.2024г. |
| 2.8 | Краски гуашевые 12 цветов, с маркировкой «Geativiki» артикул КГ 120КР, шк 4602723097051, дата изготовления 06.2021. Годен 36 месяцев | ООО «ПолипакС» Россия, Москва, 2-я Мелитопольская ул., д 4, строение 6, помещение 1 | Протокол УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидеиологии и ОЗ» от 21.06.2022 №03/125, от 30.06.2022 №03/135 | Формальдегид в в водной среде |  | Сертификат соответствия ЕАЭС RU C-RU.АД88.B.00175/19 с 06.11.2019 по 05.11.2022г |
| 2.9 | «DARVISH» краски гуашевые, 9 цветов, объём краски одного цвета 20 мл„ арт. DV-11090-9 | ЧАО «Западная Промышленная Группа», 45400.  Украина, Волынская обл., г. Нововолынск, ул. Шахтёрская, 55, по заказу: ЧУП «Дарвиш С». Импортёр в Беларусь и поставщик: ЧУП «Дарвиш С». 220090, Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22А, пом. 190 (пункт погрузки: г. Минск, ул. Основателей. 35. скл, инв №90-91) | Протокол испытаний от 08.07.2022 №Б 496-н, выдан государственным учреждением «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | По содержанию формальдегида: фактическое значение показателя составило (6.37±1.91) мг/дм\ при нормированном значении показателя, установленном в ТИПА - не более 0.1 мг/дм |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС BY/112 02.02, ТР008 019.01 00151 от 11.06.2021. |
| 2.10 | Игрушки для детей старше трёх лет - краски гуашевые (гуашь) с товарным знаком «Луч», Набор красок 9 цветов в баночках 15 мл «Zoo», артикул 25С 1532-08, масса нетто 175 г | ПК химический завод «Луч», Адрес изготовителя: Россия, 150029, Ярославская обл., г, Ярославль, Промзона, ул. Декабристов. д, 7. Импортёр в Республику Беларусь: ООО «ЮниПрессМаркет», 220034, г. Минск, ул. Платонова, 1Б, оф. 20 (пункт погрузки: Минский район, Папернянский с/с, 50/1) | Протокол испытаний от 08.07.2022 №Б 495-н, выдан государственным учреждением «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» | По содержанию формальдегида: фактическое значение показателя составило (1.16±0J5) мг/дм\ при нормированном значении показателя, установленном в ТИПА - не более 0,1 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.АД88. В.00376/22, действует с 22.04.2022 по 21.04.2023 |
| 2.11 | Игрушки для детей старше трёх лет - краски акварельные с товарным знаком «Луч» Акварель медовая 12 цветов, с кистью, артикул I9C 1287-08, код TH ВЭД ЕАЭС 3213100000, ТУ 503- 08-6-91, штрих код 4601185007776, дата изготовления: 10.2021, срок годности не ограничен | ПК химический завод «Луч». Адрес изготовителя: Россия, 150029, Ярославская обл., г. Ярославль, Промзона, ул. Декабристов, д, 7. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Детмир Бел» | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 07.07.2022 №Б 481-н. | По содержанию формальдегида: фактическое значение показателя составило (0,324+0,097) мг/дм3, при нормированном значении показателя, установленном в ТИПА - не более 0,1 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-RU.СП28. В.01296/21. Действует с 25.03.2021 по 24,03.2023 |
| 2.12 | Краски акварельные медовые полусухие. Набор «Пчелка» Классическая, 8 цветов без кисточки, арт. 212068, ш.к. 4600395029691, ТУ 6-00-06916705-20-95, дата изготовления: 24.02.2019, срок годности не ограничен | Изготовитель: ОАО «Гамма», Россия, 107023, г. Москва, ул. М. Семёновская, д. 5.  Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Элефантилюс», г. Минск, ул. Железнодорожная, 27/1-323А (пункт погрузки: г. Минск, 3-й Загородный пер., 4-А, литер Е 4/к) | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 19.07.2022 №Б 525-н | По содержанию формальдегида: фактическое значение показателя составило (0,52±0,16) мг/дм3, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,1 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС N RU C-RU.АУ04.В.05447 с 18.06.2018 по 17.06.2021 |
| 2.13 | Краски акварельные медовые Creativiki 12 цветов. Без кисти. Для детей старше трех лет, дата изготовления март 2021, срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения, штрих-код: 4602723091608, артикул: АКВК12КР, ТУ 20.30.23-001-35574884-2020 | Изготовитель: ООО «ГАММА», РФ, 390010, Рязанская обл., город Рязань, проезд Шабулина, дом. 6, литера А-А1-А2- АЗ, офис 10. Поставщик в РБ: ООО Торговый дом «Статус», РБ, 223060, Минский р-н, Новодворский с/с, 40/2-62, р-н д. Большое Стиклево | Протокол Барановичский зонЦГЭ от 20.07.2022 № 2735 | По содержанию формальдегида: фактическое значение показателя составило (0,173±0,038) мг/дм3, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - не более 0,1 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия ЕАЭС KG 417/КЦА.ОСП.025. RU.02.00101 с 11.02.2021 по 10.02.2026 |
| 2.14 | Акварель медовая без кисти «ART space» уроки творчества», 12 цветов Возраст 3+. ТУ 2331-006-54824507-2016. Артикул Арт. Ак 19806. Штрих-код 4680211178062. Дата изготовления 07.2019. | Изготовлено по заказу ООО «Спейс», 390046, Россия, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, стр. 2, помещ. 100.  Изготовитель: ООО Производственная компания «Полипакс», 117623, Россия, г. Москва, ул. 2-ая Мелитопольская, д. 4а, строение 20. Импортер в РБ ЧТУП «Канцбюро», 220035, г.Минск, ул. Тимирязева, 67, 1510. | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 26.07.2022 № 8.4.4/116 | По показателям «формальдегид» (фактическое значение 4,22 ±0,72 при нормативе не более 0,1) «фенол» (фактическое значение 0,091 ± 0,015 при нормативе не более 0,05) |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С- RU.AД88.B.00114/19 с 06.09.2019 по 05.09.2022 |
| 2.15 | Гуашь для маленьких художников «Каляка-Маляка» 6 цветов. Дата изготовления: январь 2022, срок хранения (годности) с даты изготовления три года. Для детей старше трех лет. ТУ 20.30.23-002-87394648-2018. Штрих код 4602723153740. Артикул ГКМ 06-17. | Изготовитель: ООО «ФК «Форум». 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Фаянсовая, д. 22, корпус 2, литера - А, помещение 2Н, 4Н, кабинет № 1, РФ Поставщик в Республику Беларусь:  ООО «Нордстоун», РБ, 220028, г. Минск, ул. Полтавская, 10, помещение 22. | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 26.07.2022 № 8.4.4/117 | По показателю «формальдегид» (фактическое значение 0,45 ± 0,08 мг/дм3 при нормативе не более 0,1 мг/дм3) |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB18.B.00026.19 с 13.08.2019 по 12.08.2024 |
| 2.16 | Игрушка для детей старше 3-х лет, из пластичной массы, неозвученная без механизма: Слайм торговой марки «Время чудес» номинальный объем 500мл, артикул SP21SL0093, дата изготовления 06.2022г. | Изготовитель: ООО «УНИКС» Россия 115280 г. Москва вн. тер, г. муниципальный округ Даниловский, ул. Автозаводская д, 23А, кв. 2, этаж 4. офис 404. Адрес производства: 117623, Россия, г. Москва, ул. Горловская 1-яд 4, стр. 4. Импортер ООО «ГомельПродуктСервис» 246007 г. Гомель, ул. Федюнинского, 17, каб. 4-6, тел.: (375232 25-90-88). | Протокол Гомельский облЦГЭиОз от 10.08.2022 № 8.2/71-190 | По показателю «формальдегид» фактическое значение составило 1,2 ± 0,02 мг/дм3 при нормированном показателе не более 0,1 мг/дм3 |  | ЕАЭС RU C-RU/АЖ44.В.02071/21 с 01.09.2021 по 31.08.2024 |
| 2.17 | Акварель медовая с маркировкой «Мульти Пульти», 10  цветов, объем краски в кювете - 3,5 см3, артикул: АП 10704 «Енот в красном море», для детей от 3-х лет и старше, дата изготовления: 27.12.2021, срок годности не ограничен. Штриховой код 4 680211 087043, СТО 233112-002-94656936-2019. | Изготовитель: изготовлено по заказу ООО «Спейс», РФ 390046, г.  Рязань, ул. Маяковского, д.1А, стр.2 помещ. 100.  Изготовитель: ООО «Азимут», 390020, Россия, г. Рязань, ул. Московское шоссе, 147, строение 1, помещ. Н1.  Импортер в РБ: Частное предприятие «Дело компании», 225320 г. Барановичи, ул. Жукова, 2/2 | Протокол Брестского областного ЦГЭиОЗ от 11.08.2022 № Б 585-н | По содержанию формальдегида - фактическое значение (0,24±0,07) мг/дм3 (Р=0,95; к=2) при нормируемом значении не > 0,1 мг/дм3 |  | Сертификат соответствия: № ЕАЭС KG417/024.RU.02.00184 от 11.11.2020 срок действия до 10.11.2023 включительно. |
| 2.18 | Краски акварельные Creativiki, 12 цветов, 170562 Арт. АКВП12КР. Для детей старше 3 лет. ТУ 2331-006-45943029-2018, ш.к. 4602723097242. Дата изготовления 12.2021, хранить при температуре не ниже 0ºС в крытых складских вентилируемых помещениях, с предохранением от влаги и прямых солнечных лучей, не ближе 1 метра от приборов, срок хранения при соблюдении вышеуказанных условий не ограничен | Изготовитель: ООО «Полипакс», адрес: 117623, Россия, город Москва, 2-ая Мелитопольская улица, дом 4А, строение 6, помещение 1. Поставщик в РБ: ООО «Нордстоун», г. Минск, ул. Полтавская, д.10, пом.22. Тел.80172707910. | Протокол Республиканский ЦГЭиОЗ от 09.09.2022 № 242 ГН/18-4-31 | По содержанию формальдегида и фенола: в лабораторном образце фактическое содержание составило 0,932 мг/л (нормирующее значение показателя не более 0,1 мг/л) и 0,204 мг/л (нормирующее значение показателя не более 0.05мг/л) соответственно |  | Сертификат соответствия № ЕАЭС RU С-Ки.АД88.В.ОО114/19, срок действия с 06.09.2019. по 05.09.2022 |
| 1. **3 Товары бытовой химии** | | | | | | |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **4 Парфюмерно-косметическая продукция** | | | | | | |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. **5 Средства личной гигиены** | | | | | | |
| 5.1 | Салфетки бумажные для сервировки стола, размер 33\*33 см, трехслойные, ш.к. 4604490004065, ГОСТ Р 52354-2005 | Изготовитель: ООО «Тэтис Компани», Россия, 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д.56, офис 326; адрес производства: Россия, г. Казань, ул. Беломорская, 69а.  .  Импортер,  поставщик ООО  «Центр упаковки  «Пластик Хаус» Беларусь, а/г  Ждановичи, ул.  Линейная, 2-2 | Протокол Гомельский ОЦГиЭ  от 19.04.2022 № 8.4.4/45 | По показателю «органолептика вытяжки: внешний вид» - жидкость светло-розового цвета без мути и осадка (при требовании ТНПА – прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски) |  | СГР № ВY.70.06.01.012.Е.000034.01.20 от 04.01.2020 |
| 5.2 | Салфетки столовые, сервировочные «Мелоди»,  ш/к: 4670019875478, дата изготовления: 10.03.2022г., срок годности: не ограничен | Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ», Российская Федерация. 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Циолковского, д. 38-а. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 16.05.2022 № 57-20/00233-00239 | По органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в светло-розовый цвет |  | СГР № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18 |
| 5.3 | Салфетки столовые, сервировочные «Марсель»,  ш/к: 4670019875461, дата изготовления: 11.03.2022г., срок годности: не ограничен | Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ», Российская Федерация. 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Циолковского, д. 38-а. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 16.05.2022 № 57-20/00233-00239 | По органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в светло-розовый цвет |  | СГР № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18 |
| 5.4 | Салфетки столовые, сервировочные «Кофе»,  ш/к: 4670019871777, дата изготовления: 08.04.2022г., срок годности: не ограничен | Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ», Российская Федерация. 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Циолковского, д. 38-а. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 16.05.2022 № 57-20/00233-00239 | По органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в оранжевый цвет |  | СГР № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18 |
| 5.5 | Салфетки столовые, сервировочные «Пурпур»,  ш/к: 4670019875447, дата изготовления: 26.02.2022г., срок годности: не ограничен | Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИЛИЯ», Российская Федерация. 346918, Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Циолковского, д. 38-а. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 25.05.2022 № 57-20/00314-00316 | По органолептическим показателям: водная вытяжка окрашена в розовый цвет |  | СГР № RU.61.РЦ.10.012.Е.000044.07.18 от 05.07.2018 |
| 5.6 | Салфетки С днем рождения (торт и шарики), Красный/белый, 33×33 см., 20 шт. с маркировкой «Дон-Балон». Артикул: 6014907. Штрих код 4604060149073. Дата производства 12.2020. Срок годности не ограничен. | Производитель: ООО «Русская бумага АЛЛ Продукция». Брянская обл., г. Брянск, Московский проезд, стр. 40а, 241020.  Импортер в РБ ООО «Мега- Капитал». Юридический адрес: Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Крепостной вал. д.21. | Протокол Гродненский облЦГЭиОЗ от 21.07.2022 № 182/г | По показателю «внешний вид водной вытяжки» (вытяжка имеет светло-розовую окраску). |  | СГР RU.32.БО.23.019.Е.000019.12.18 от 11.12.2018. |
| 5.7 | Салфетки бумажные «Ruta». количество в упаковке 20 шт.: состав: 100% целлюлоза: дата изготовления 13.01.22: срок годности не ограничен: штриховой год 4820023741676, ТУ У 21.2-01880724-001-2001. APT. В-003 | Изготовитель: ЧАО «ВГП», Украина, 43020, г. Луцк, ул. Георгия Гонгадзе, 25 | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 28.07.2022 № 8.4.4/122 | По показателю «органолептика вытяжки: внешний вид» - прозрачная жидкость светло-розового цвета без мути и осадка (при требовании ТНПА - прозрачная жидкость без мути, осадка и окраски). |  | СГР № KZ.16.01.97.015.Е.000497.06.18 от 21.06.2018г. |
| 1. **6 Изделия, предназначенные для контакта с пищевыми продуктами** | | | | | | |
| **6.1 Упаковка** | | | | | | |
| 6.1.1 | Фольга алюминиевая Стандарт ТМ Фрекен Бок. Размеры (номинальные): длина -10 m (м), ширина - 280 mm (мм), толщина - 10 um (мкм). ТУ У 28.7-31911363-019:2009. Дата изготовления: 28.03.2021, конечный срок годности: 28.03.2026. | Изготовитель: производитель: ООО «КПД», 52005, Украина, Днепропетровская обл., Днепровский р-н, пгт Слобожанский, ул. Тепличная, 27. Импортер: ООО «Импэкс», РФ, Московская обл., г. Химки, ш. Вашутинское, влад. 18, этаж 3, пом. 27. Импортеры в РБ: ЗАО «Дилис Косметик», 222310, г. Молодечно, ул. Дроздовича, 23; ООО «Е-маркет», 220116, г. Минск, проспект Дзержинского, д. 104, помещение 110, часть помещения №66;  ООО «Торговая компания «Ромакс», 220068, г. Минск, ул. Каховская, 70А, пом.8, тел.+375173350705; ООО «ОМА», 220075, г. Минск, переулок Промышленный, 12А/1, комн. 36. | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ от 28.07.2022 № 8.4.4/118 | По показателю «алюминий» (миграции химических веществ в модельные среды: миграция алюминия в дистиллированную воду - 0,61+0,10 мг/л (при норме не более 0,5 мг/л); в 0,3 % раствор молочной кислоты - 1,01+0,16 мг/л (при норме не более 0,5 мг/л)) |  | Декларация о соответствии: ЕАЭС N RU Д-UА.АБ80.В.01490/19. с 27.03.2019 по 26.03.2024 включительно. |
| 6.1.2 |  |  |  |  |  |  |
| **6.2 Посуда, прочее** | | | | | | |
| 6.2.1 | Форма для выпечки «Маффин» 26,5\*18, 5\*3 см, арт.: РС201016379, ш/к: 2025 8238, дата изготовления: 11.2020г., срок годности не ограничен | Изготовитель: ИУ ЛУОКСЯН ТРЕЙДИНГ/YIWU LUOXING TRAIDING СО., LTD, адрес: 2 этаж, корпус 9, Виихом Трансграничный парк электронной коммерции №251 Шэньчжоу-роуд. Город ИУ, провинция Чжэцзян, Китай  Импортер в РБ ООО «Еврошоп Бел», 220017, оф. 25,д. 156. Ул. Притыцкого. Г, Минск | Протокол Минский городской ЦГЭ от 03.01.2022 № 57-20/00721-00721 | По показателю железо в 1% растворе уксусной кислоты при 100° (фактическое значение составляет 0,4 мг/дм3 при нормативе не >0,3 мг/дм3) |  |  |
| 6.2.2 | Форма для выпечки торговой марки «Kitchen», состав: углеродистая сталь; дата изготовления: 01.2021, срок годности не ограничен, без указания номера партии, штрих-код: 5090 4464 | Изготовитель: Union Sourse СО., LTD/Юнион Соурс Ко., ЛТД, эт. 20, № 1, Билдинг Нинбо Рисёч Девелопмент Парк, 399 Цзюсянь Роуд Нэшнл Хай-Тэк Зоун, Нинбо, 315103, КНР.  Импортер в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс», Россия, 141401, Московская обл. г, Химки, ул. Победы, д. 11 | Протокол Брестский облЦГЭ от 09.02.2022 № Б 70-н | По показателю содержания железа в модельной среде (1% раствор уксусной кислоты) – фактическое значение показателя составляет 1,9353+ 0,2903 мг/л при нормированном значении 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.3 | Форма для выпечки «Маффин» 35\*26,5\*3 см., арт.: РС201016380, состав: железо, ш.к. 20258245, дата изготовления: 11.2020г., срок годности не ограничен | Изготовитель: YIWU LUOXING TRAIDING СО., LTD,/ ИУ ЛУОКСЯН ТРЕЙДИНГ Ко., ЛТД. Адрес: 2nd Floor, Block 9, Weehome Cross-Border E- Commeree Park No. 251. ShenZhou Road, Yiwu City, Zhejiang Province, China, 322008, Китай.  Импортер в РБ ООО «Еврошоп Бел», 220017, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 156, оф. 25 | Протоколы Барановичский зональный ЦГЭиОЗ от 18.02.2022 № 214, от 23.03.2022 № 284 (контр. образец) | По показателю содержания железа |  |  |
| 6.2.4 | Сито 32x18 см. KQ-150, штриховой код 4812019096518, материал:  нержавеющая сталь, полипропилен. Для пищевых продуктов. Срок годности не ограничен. | Изготовитель: «Market Union Со., Ltd.» адрес: 7F.1 Building Нited Sdence and Technology Square № 1498 Giangnan Road, Ningbo, Китай.  Импортер в РБ: закрытое акционерное общество «ТВК», г. Минск, ул. Ванеева, 48 | Протокол Минский городской  от 11.03.2022 № 57-20/00080-00083 | По санитарно-химическим  показателям: фактическое значение железа в 1% растворе уксусной, кислоты при 80ºС составило 0,549 мг/дм3 при норме 0,300 мг/дм3; фактическое значение марганца в 1% растворе уксусной кислоты при 80ºС составило 0,769 мг/дм3 при норме 0,100 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.5 | Ложка столовая APT. НН-SB, штриховой код 4814940064093, для  пищевых продуктов | Изготовитель: JIANGMEN XINKAICHENG METAL WORKS СО., LTD адрес: HECUN INDUSTRIAL ZONE SIQIAN TOWN XINHUI DISTRICT JIANGMEN CITY, GUANGDONG, CHINA, Китай.  Импортер в РБ: общество с дополнительной ответственностью «Роспродукт», г. Минск, ул. Тимирязева, 46  УНП 190221764 | Протокол Минский городской  от 11.03.2022 № 57-20/00080-00083 | По санитарно-химическим показателям: фактическое значение железа в 1% растворе уксусной кислоты при 80ºС составило 3,066 мг/дм3 при норме 0,300 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.6 | Ложка столовая т/м «Kitchen», ш.к. 50212873, состав: нержавеющая сталь, акация, алюминий, дата производства 12.2020, срок годности не ограничен | Изготовитель NINGBO В&В International Trading Со., LTD/Нинбо Б&Б Интернейшнл Трейдинг Ко., ЛТД, Нинбо, Хуалоусян, 21, бизнес-центр Тяньи, эт. 10, Китай. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс», Россия, 141401, Московская область, г. Химки, ул. Победы, д, 11 | Протокол Брестский облЦГЭиОЗ от 25.03.2022 № Б 164-н | По показателям: содержание железа в модельных средах, нагретых до 80°С (вода дистиллированная и 1% раствор уксусной кислоты) составило 0,3185±0,0796 мг/л и 5,0259±0,5026 мг/л (при нормируемом значении 0,300 мг/л), и содержание хрома в модельной среде, нагретой до 80°С (1% раствор уксусной кислоты), 0,1306±0,0261 мг/л при нормируемом значении 0,100 мг/л |  |  |
| 6.2.7 | Набор вилок столовых «Classic» торговой марки Lorica, 3 шт, 20 см., ш.к. 2100000012381, артикул РМ-961-2; Дата производства: ноябрь, 2020г.; срок годности: не ограничен; материал: нержавеющая сталь | Изготовитель: UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529#NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай  Импортер в Республику Беларусь: ООО «КИТтрейд и поставки», KIT- TRADE.BY, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб.1 | Протокол Мозырский зонЦГЭ от 08.04.2022 № 4.1.1/40 | Миграция железа в 1% раствор уксусной кислоты составляет 2,53±0,15 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 8,4 раза (ДКМ не более 0,300 мг/дм3) |  |  |
| 6.2.8 | Набор вилок столовых «FLOWERS» торговой марки «Lorica», 3 шт, 20,5 см., РМ-954, ш.к. 2100000012220, дата производства: декабрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь | Изготовитель: UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529#NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», KIT- TRADE.BY, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб.1 | Протокол Мозырский зонЦГЭ от 12.04.2022 № 4.1.1/42;  Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 28.04.2022 № Б 293-н | Миграция железа в 0,3% раствор молочной кислоты составила 0,56±0,03 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 1,9 раз (ДКМ не более 0,300 мг/дм3);  миграция железа в 5% раствор поваренной соли составила 2,82±0,17 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 9,4 раз (ДКМ не более 0,300 мг/дм3);  По содержанию железа в модельной среде (1% р-р уксусной кислоты, Т комнатная): 0,6724 ± 0,1010 мг/л, при нормируемом значении не более 0,300 мг/л;  по содержанию железа в модельной среде (вода дистилированная, Т 80°С): 0,4947 ± 0,1242 мг/л, при нормируемом значении не более 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.9 | «Нож для овощей 180/80 мм серия «Мультиколор», С1356/113, ш.к. 4607169316056, дата изготовления декабрь 2021 г, сделано из нержавеющей стали, ГОСТ Р 51687-2000 | Изготовитель: Российский производитель «ТРУД ВАЧА», Россия, 606150, Нижегородская область. Г.Вача, [www.tnidvacha.ru](http://www.tnidvacha.ru). [sales@trudvacha.ru](mailto:sales@trudvacha.ru). | Протокол Мозырский зонЦГЭ от 12.04.2022 № 4.1.1 /41 | Миграция железа в 0,1% раствор уксусной кислоты составила 0,40±0,02 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 1,3 раза (ДКМ не более 0,300 мг/дм3); миграция железа в 5% раствор поваренной соли составила 1,50±0,09 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 5 раз (ДКМ не более 0,300 мг/дм3). |  |  |
| 6.2.10 | Набор ложек столовых «FLORET» торговой марки «Lorica», 3 шт, 20 см, артикул РМ-956-3, ш.к. 2100000012312, дата производства: декабрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь | Изготовитель UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529#NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.  Импортер в РБ: ООО «КИТтрейд и поставки», KIT- TRADE.BY, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | Протокол Мозырский зонЦГЭ от 18.04.2022 № 4.1.1/46 | Миграция железа в 5% раствор поваренной соли составила 0,86±0,05 мг/дм3, что превышает допустимое количество миграции в 2,8 раза (ДКМ не более 0,300 мг/дм3). |  |  |
| 6.2.11 | Терка кухонная LORIKA (4 грани), 18 см (CW-246) (материал: нержавеющая сталь, пластик) ш.к. 2000000004822, дата производства ноябрь 2020, срок годности – неограничен  Дата производства Октябрь 2020  Дата производства Октябрь 2020 | Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD.NO113QIU SHI ROAD BEIYUAN YIWU 3222000, Китай.  Импортер в РБ: ООО «КИТтрейд и поставки», KIT-TRADE.BY. Юридический адрес: 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | Протокол Могилевский облЦГЭиОЗ от 07.04.2022 № 02/23, от 22.04.2022 № 02/58 (контр. проба);  Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 29.04.2022 № Б 297-н;  Протоколы  Могилевский облЦГЭиОЗ от 13.05.2022 №02/67,  от 23.05.2022 № 02/68 (контр. проба);  Протокол Барановичского зонального ЦГиЭ от 05.07.2022 № 2532);  Протокол Гродненский облЦГЭиОЗ от 05.07.2022 № 177/г и от 14.07.2022 № 178/г | По содержанию «железа»: фактическое значение показателя 2,10±0,25\*\*\* мг/л, 1,93±0,21\*\* мг/л (контр. проба);  По содержанию железа в модельной среде (вода дистиллированная): 0,4927±0,1232 мг/л, при нормируемом значении 0,300 мг/л;  По содержанию железа 3,18 ± 0,35 мг/л и 2,98 ± 0,33 мг/л (контр. проба), при нормируемом значении 0,300 мг/л  Ииграция железа в 2 % раствор уксусной кислоты, содержащей 2 % NaCl, составляет 0,7564 0,151\_\_ мг/дм3 при допустимом количество миграции не более 0,300 мг/дм3; миграция железа в 2 % раствор лимонной кислоты составляет 0,840±0,168 мг/дм3 при допустимом количество миграции не более 0,300 мг/дм3;  По органолептическим показателям (после экспозиции с модельной средой 2% раствор лимонной кислоты поверхность образца потемнела, появились темные пятна), миграция железа в модельную среду 2 % раствор лимонной кислоты (фактическое значение показателя составило 2,12±0,424 мг/л, 2,29±0,458 мг/л – контрольный образец) |  |  |
| 6.2.12 | Набор ложек чайных «Leaf» Lorica, 3 штуки по 15 см, ш.к. 2100000012367, РМ- 957-4. Материал: нержавеющая сталь, дата изготовления -декабрь 2020, срок годности – не ограничен | Изготовитель: UNION SERVISE СО., LTD, ddress: 4F, 529# NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ООО «Киттрейд и поставки» 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97, каб. 1 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 27.04.2022 № Б 281-н | По содержанию железа в модельной среде комнатной температуры (1% раствор уксусной кислоты) содержание железа (Fe) составляет (0,6972 ± 0,1046) мг/л, также в модельной среде, нагретой до 80°С (вода дистиллированная) содержание железа (Fe) составляет (0,7041 ± 0,1046) мг/л, при норме 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.13 | Набор ложек столовых «Flowers» торговой марки «Lorica», 3 шт, 20 см., РМ-954-3, ш.к. 2 100000 012237, дата производства: декабрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь | Изготовитель: UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529# NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», KIT- TRADE.BY, 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб.1 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 05.05.2022 № Б 296-н | По содержанию железа в модельной среде, нагретой до 80°С (1% р-р уксусной кислоты): 0,3615 ± 0,0804 мг/л, при нормируемом значении 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.14 | Набор ложек чайных «Flоrеt» торговой марки «Lorica», 15 см., РМ-956-4, ш.к. 2 100000 012237, дата изготовления: декабрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь | Изготовитель: UNION SERVICE CO., LTD, ADDRESS:4F,529# NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», KIT- TRADE.BY, 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб.1 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 13.05.2022 № Б 316-н | По содержанию железа в модельной среде, нагретой до 80°С (вода дистилированная): 0,4318 ± 0,1080 мг/л, при нормируемом значении 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.15 | Форма для выпечки «Kitchen», 28 см, состав: жесть, дата изготовления: 12.2020, срок годности не ограничен, штрих код 5090 3863. | Изготовитель: Ningbo Horne-Dollar Imp.&Exp. Corp, Китай/Нинбо Хоум-Доллар Имп.&Експ. Корп., 69 Гуан Юань Роуд, Цзянбей дистрикт, Нинбо, Китай.  Поставщик продукции в Республику Беларусь: ООО «Бэст Прайс Экспорт», Россия, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, 11 | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 01.06.2022 №Б 365-н | По показателю содержание железа в модельной среде, нагретой до 80°С (вода дистиллированная): фактическое значение показателя составило (0,3744-0,0562) мг/л, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА – не более 0,300 мг/л |  |  |
| 6.2.16 | Кружка «Kitchen», 1л., штриховой код 50908745. Состав: нержавеющая сталь. Дата изготовления 10.2021, срок годности не ограничен | Изготовитель: Нинбо Б&Б Интернейшл Трейдинг Ко., ЛТД Нинбо, Хуалоусян, 21, бизнес – центр Тяньи, эт. 10, КНР. | Протокол Минский городской ЦГЭ от 31.05.2022 № 57-20/00281-00282 | По санитарно-химическим показателям: миграция железа и марганца в модельную среду |  | Декларация о соответствии РОСС RU Д-СN.РА01.В77688/21 от 05.05.2021, действительна до 04.05.2023. |
| 6.2.17 | Кружка нерж 500 мл «Хозяюшка» д9см h8см (дм). ТМ «Домашняя мода». Материал: Нержавеющая сталь. ГОСТ 27002-86 Пп. 3.12, 3.23, 3.24, дата изготовления не указана, срок службы не ограничен, ш.к. 2000856530018. | Изготовитель: CITCHENETTE CO., LTD, Китай (Китчинетти Ко, ЛТД). Адрес: D6-1, HUA Hong Garden, Xinjiang Dong Road, Yangjiang, Guangdong, China. Изготовлено по заказу: ООО ТД «Петровский», 190020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134, корп. 12 Литер А,  тел. 8 (812) 612-09-19.  Импортер в Республику Беларусь не указан.\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Протокол Гомельский ОЦГЭиОЗ  от 09.06.2022 № 8.4.4/81 | По показателю «железо» в модельной среде, нагретой до 80ºС (1% раствор уксусной кислоты), фактическое значение: 0,86±0,13 мг/дм3, при требовании ТНПА не более, 0,300 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.18 | Шумовка т.м. «Kitchen», Состав: нержавеющая сталь. Дата изготовления 10.2021. Срок годности не ограничен. Ш.к. 50920273 | Изготовитель: Union Source СО., LTD/Юнион Соурс Ко., ЛТД, эт, 20, №1 Билдинг Нинбо Рисёч Девелопмент Парк, 399 Цзюсянь Роуд Нэшнл Хай-Тэк Зоун, Нинбо 315103, КНР.  Импортер: ООО «Бэст Прайс», РФ, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, д. 11 | Протоколы Витебский ОЦГЭиОЗ  от 10.06.2022 № 1.01.4.122, от 13.06.2022 № 1.01.4.130 | По показателю «допустимое количество миграции марганца в водную модельную среду» (марганец (Мп) 0, 189 мг/дм3, мг/л при нормирующем значении не более 0, 100 мг/дмЗ, мг/л) |  | Декларация о соответствии: N РОСС RU Д- CN.PA01.B.94910/21 с 08.09.2021г. по 07.09.2022г. |
| 6.2.19 | Терка кухонная Т.М. «Lorica» (4 грани) , 18 см., артикул: CW-246 (материал нержавеющая сталь, пластик) Ш.К. 2000000004822, дата изготовления ноябрь 2020 | UNION SERVICE СО., LTD ADDRESS: 4F.5290NORT1 I ZONGZB ROAD YIWU, Китай. | Протокол УЗ\_«Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №02/76-81 от 17.06.2022, №02/94-96 от 27.06.2022 | по санитарно-химическому показателю железо; модельная среда, раствор уксусной кислоты, содержащий 2% поваренной соли |  |  |
| 6.2.20 | Фольга алюминиевая ТМ «Мелочи жизни» 10м, 28 см, 11мкм, дата изготовления 28.01.2022, хранится 5 лет | ООО «Эргопак». ул, Соборности, 36, г. Боярка. Киевская область. Поставщик в Республику Беларусь ООО «Торговая компания Ромакс». | Гомельский областной ЦГЭ и ОЗ от 05.07.2022 №8.4.4/96 | Миграция алюминия в дистиллированную воду, 0,3% раствор молочной кислоты, 1% раствор уксусной кислоты |  |  |
| 6.2.21 | Набор ложек столовых «Leaf» Lorica, 3 штуки по 20 см, ш.к. 2100000012350, Материал: нержавеющая сталь, дата изготовления -октябрь 2020, срок годности – не ограничен | Изготовитель: UNION SERVISE СО., LTD, ddress: 4F, 529# NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ООО «Киттрейд и поставки» 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97, каб. 1 | Протокол Барановичского зонального ЦГЭ от 05.07.2022 № 2533 | По содержанию железа в модельной среде (1% раствор уксусной кислоты, 2% раствор лимонной кислоты |  |  |
| 6.2.22 | Форма для запекания (кексовница) ДМ 40 (FORMA DO PIECZENIA 140), штрих код 5902882000237, для пищевых продуктов, артикул 162-72, дата изготовления не указана, срок годности не ограничен; материал: пищевая жесть. | Изготовитель: - Кооперативное предприятие «Spoldzielnia SNB w Bialyistoku», адрес: 15-025 Bialystok, ul. Kraszewskiego 260/2, (Кооператив СНБ в Белостоке» ул. Кращевского, 26/2, Белосток 15-025) Польша.  Импортер в Республику Беларусь: Закрытое акционерное общество «ТВК» г. Минск, ул. Ванеева, 48, 3 этаж, комната 7, пункт погрузки: г. Минск, ул. Ванеева, 48, 3 этаж, комната 7. | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 21.07.2022 № Б 524-н | По показателям: органолептика водной вытяжки (окрашивание); фактическое значение - окрашена в светло-желтый цвет, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА -не допускается, также по содержанию железа в модельных средах: в воде дистиллированной -фактическое значение показателя составило (1,4630 ± 0,2194) мг/л, в 1% растворе уксусной кислоты фактическое значение показателя составило (22,3052 ± 2,2305) мг/л, в воде дистиллированной нагретой до 80°С фактическое значение показателя составило (1,4630 ± 0,2194) мг/л, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - «0,300 мг/л». |  | Санитарно- гигиеническое заключение от 16.07.2020 № 50.51.019.Z.000085.07.20, выданное Минский ОЦГЭиОЗ дата окончания действия: до 24.07.2022 включительно. |
| 6.2.23 | Противень со съемным дном 280х 235х 60 (BLACHA Z WYJMOWANYM DNEM), штрих код 5902882001760, для пищевых продуктов, артикул 162-21, дата изготовления не указана, срок годности не ограничен; материал: луженая, пищевая жесть | Изготовитель - Кооперативное предприятие «Spoldzielnia SNB w Bialyistoku», адрес: 15-025 Bialystok, ul. Kraszewskiego 260/2, (Кооператив СНБ в Белостоке» ул. Кращевского, 26/2, Белосток 15-025) Польша.  Импортер в Республику Беларусь: Закрытое акционерное общество «ТВК» г, Минск, ул. Ванеева, 48, 3 этаж, комната 7, пункт погрузки: г. Минск, ул. Ванеева, 48. | Протокол Брестский ОЦГЭиОЗ от 21.07.2022 № Б 523-н | По содержанию железа в модельной среде (дистиллированной воде) фактическое значение показателя составило (1,2621 ± 0,1893) мг/л, при нормированном значении показателя, установленном в ТНПА - «0,300 мг/л». |  | Санитарно- гигиеническое заключение от 27.02.2017 № 70.71.019.Z.001111.02.17, выданное ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», дата регистрации 27.02.2017, дата окончания действия: 25.03.2019 включительно |
| 6.2.24 | Lorica Ложка малая «Зверушка», МИКС ДИЗАЙНА; дата производства: ноябрь, 2020г., срок годности не ограничен, материал: нержавеющая сталь, ш.к. 2100000011650 | Изготовитель: UNION SERVISE СО., LTD, аddress: 4F, 529# NORTH ZONGZE ROAD YIWU, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ООО «Киттрейд и поставки» 220020 г. Минск, ул. Тимирязева, д. 97, каб. 1 | Протокол Брестский облЦГЭ от 04.08.2022 № Б 535-н | По содержанию железа в модельной среде, нагретой до 80ºС (1% раствор уксусной кислоты), фактическое значение: 0,3744±0,0936 мг/л, при требовании ТНПА не более, 0,300 мг/дм3 |  |  |
| 6.2.25 | Терка кухонная (6 граней), 22,5 см (CW-205), торговой марки Lorica, материал: металл, пластик) ш.к. 2000000004365, дата изготовления январь 2020, срок годности – неограничен | Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD.NO113QIU SHI ROAD BEIYUAN YIWU 3222000, Китай.  Импортер в РБ: ООО «КИТтрейд и поставки», KIT-TRADE.BY, 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. | Протокол Гродненский облЦГЭиОЗ от 12.08.2022 № 205/1/г | По органолептическим показателям, миграции железа в модельные среды |  |  |
| 6.2.26 | Турка Verson, нержавеющая сталь. d-8см. арт. ТС5016, дата изготовления 08.2021. срок годности не ограничен, штриховой код: 4603300019022 | Изготовитель N.G.TRADING CORP, Индия, К-60А, GROUND FLOOR, KALKAJI, NEW DELHI, INDIA | Протокол Минский городской ЦГЭ от 24.08.2022г №57-20/00445-00446 | По показателю «марганец в водной вытяжке при 80С°» (фактическое значение - 0,145 мг/дм3 при нормируемом значении показателя - не более 0,1 мг/дм3) |  |  |
| 6.2.27 | Шампур 370x10x1,5 мм. набор из 3 шт., изготовлен из высококачественной стали с антикоррозийным покрытием. Арт. 9986, ш.к. 4607017569986 | Изготовитель: ООО «ВОАНДА», Россия, 141206, М.О.. Пушкинский р-н. г, Пушкино, ул. Авиационная, д. 15. Поставщик в Республику Беларусь: ООО «СержАнт Дизайн Старший» г. Минск, ул. Скрыганова 6, оф, 911. | Протокол Брестский обдЦГЭиОЗ от 31.08.2022 № Б 612-н | По показателю: содержание хрома в модельной среде — 0,3 % р-р молочной к-ты (нормируемое значение 0,100 мг/л, в исследуемом образце 0,2255+-0,0564 мг/л) |  |  |
| 1. **7 Товары легкой промышленности** | | | | | | |
| 7.1 | Кепка «ELAS» 56-58 см, микс цвета (MY-022), материал: полиэстер, ш.к. 2000000013497, дата производства – март 2021, сроки годности не ограничен | Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD, Китай.  Импортер в РБ: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | Протокол Брестский облЦГЭиОЗ от 22.02.2022 № Б 87-н | По показателю: гигроскопичность (3,95±0,58% при норме «не < 6 %») |  | Декларация о соответствии ЕАЭС № ВY/112 11.01. ТР017 000.00 05742 с 19.01.2022 по 18.01.2027 |
| 7.2 | Кепка «ELAS» 56-58 см, микс цвета (MY-030), материал: полиэстер, ш.к. 2000000013541, дата производства – март 2021, сроки годности не ограничен | Изготовитель: MARKET UNION CO., LTD, Китай.  Импортер в РБ: ООО «КИТТРЕЙД и ПОСТАВКИ», 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | Протокол Жлобинский райЦГЭ  от 05.04.2022 № 07.3/14 | По показателю: гигроскопичность (2,8±0,3% при нормативе не менее 6% |  | Декларация о соответствии № ЕАЭС № RU Д-CN.НВ42.В.07268/20 от 06.10.2020 по 05.10.2021 |
| 7.3 | Трусы женские, Артикул 608, дата изготовления: 03.2021г., срок годности не ограничен, ш.к. 4680465006456 | Изготовитель: ООО «Швейная фабрика», 361534, Российская Федерация, КБР, г. Баксан, ул. Революционная. 136 | Протокол Барановичский зональный ЦГЭ от 25.03.2022 № 775 | По гигроскопичности: фактическое значение 1,10 ±0,01 (Р=0,95; К = 2)%, при нормируемом значении не менее 6 % |  | Сертификат соответствия № ТС RU C-UZ.AИ 77.В.04099 Серия RU № 0532381 от 28.06.2017 по 27.06.2022 |
| 7.4 | Кепка-бейсболка, 56-58 см (MY-396) TESSI, дата производства январь 2022, срок годности не ограничен, материал полиэстер | MARKET UNION СО., LTD., NO.113, QIU SHI ROAD BEIYUAN YIWU 322000, Китай.  Импортер в Республику Беларусь: ООО «КИТтрейд и поставки», 220020, г. Минск, ул. Тимирязева, 97, каб. 1 | протокол лабораторных испытаний лабораторного отдела Барановичского зонального ЦГиЭ от 04.07.2022 № 2534 | о показателю «гигроскопичность»; фактическое значение «(1,69 ± 0,02) %» при нормативе «не менее 6,0 %» |  | Декларация о соответствии ЕАЭС № ВY/112 11.01. ТР017 000.00 05742 с 19.01.2022 по 18.01.2027 |
| **8 Мебель, строительные материалы** | | | | | | |
| 8.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **9 Лакокрасочная продукция** | | | | | |  |
| 9.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **10 Химическая продукция** | | | | | | |
| 10.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |